| 强度等级 |  | 4.8 |  | 6.8 |  | 8.8 |  | 10.9 |  | 12.9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小破断强度 |  | 392Mpa |  | 588Mpa |  | 784 Mpa |  | 941 Mpa |  | 1176 Mpa |  |
| 材质 |  | 一般构造用钢 |  | 机械构造用钢 |  | 铬铝合金钢 |  | 镍铬铝合金钢 |  | 镍铬合金钢 |  |
| 螺栓 | 螺母 | 扭距值 |  | 扭距值 |  | 扭距值 |  | 扭距值 |  | 扭距值 |  |
|  |  | KGM | NM | KGM | NM | KGM | NM | KGM | NM | KGM | NM |
| M14 | 22mm | 7 | 69 | 10 | 98 | 14 | 137 | 17 | 165 | 23 | 225 |
| 16 | 24 | 10 | 98 | 14 | 137 | 21 | 206 | 25 | 247 | 36 | 363 |
| 18 | 27 | 14 | 137 | 21 | 206 | 29 | 284 | 35 | 341 | 49 | 480 |
| 20 | 30 | 18 | 176 | 28 | 296 | 41 | 402 | 58 | 569 | 69 | 480 |
| 22 | 32 | 23 | 225 | 34 | 333 | 55 | 539 | 78 | 765 | 93 | 911 |
| 24 | 36 | 32 | 314 | 48 | 470 | 70 | 686 | 100 | 981 | 120 | 1176 |
| 27 | 41 | 45 | 441 | 65 | 637 | 105 | 1029 | 150 | 1472 | 180 | 1764 |
| 30 | 46 | 60 | 588 | 90 | 882 | 125 | 1225 | 200 | 1962 | 240 | 2352 |
| 33 | 50 | 75 | 735 | 115 | 1127 | 150 | 1470 | 210 | 2060 | 250 | 2450 |
| 36 | 55 | 100 | 980 | 150 | 1470 | 180 | 1764 | 250 | 2453 | 300 | 2940 |
| 39 | 60 | 120 | 1176 | 180 | 1764 | 220 | 2156 | 300 | 2943 | 370 | 3626 |
| 42 | 65 | 155 | 1519 | 240 | 2352 | 280 | 2744 | 390 | 3826 | 470 | 4606 |
| 45 | 70 | 180 | 1764 | 280 | 2744 | 320 | 3136 | 450 | 4415 | 550 | 5390 |
| 48 | 75 | 230 | 2254 | 350 | 3430 | 400 | 3920 | 570 | 5592 | 680 | 6664 |
| 52 | 80 | 280 | 2744 | 420 | 4116 | 480 | 4704 | 670 | 6573 | 850 | 8330 |
| 56 | 85 | 360 | 3528 | 530 | 5149 | 610 | 5978 | 860 | 8437 | 1050 | 10290 |
| 60 | 90 | 410 | 4018 | 610 | 5978 | 790 | 7742 | 1100 | 10791 | 1350 | 13230 |
| 64 | 95 | 510 | 4998 | 760 | 7448 | 900 | 8820 |  |  |  |  |
| 68 | 100 | 580 | 5684 | 870 | 8526 | 1100 | 10780 |  |  |  |  |
| 72 | 105 | 660 | 6468 | 1000 | 9800 | 1290 | 12642 |  |  |  |  |
| 76 | 110 | 750 | 7350 | 1100 | 10780 | 1500 | 1470 |  |  |  |  |
| 80 | 115 | 830 | 8143 | 1250 | 12250 | 1850 | 18130 |  |  |  |  |
| 85 | 120 | 900 | 8820 | 1400 | 13720 | 2250 | 22050 |  |  |  |  |
| 90 | 130 | 1080 | 10584 | 1650 | 16170 | 2500 | 24500 |  |  |  |  |
| 100 | 145 | 1400 | 13720 | 2050 | 20090 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 155 | 1670 | 16366 | 2550 | 24990 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 175 | 2030 | 19894 | 3050 | 29890 |  |  |  |  |  |  |
| 1、以上是德国工业标准，表中扭矩值为螺栓达到屈服极限的70%时所测定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、建议锁紧值矩为：表中数值×（70-80）% 例如：M52，8.8级螺栓，则锁紧力矩为：4704×80%＝3763NM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、拆松力矩为锁紧力矩的1.5～2倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 例如：上例锁紧力矩为3763NM，则其拆松力矩约为3763×（1.5～2）＝5644～7526NM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |